PRESTATIE VERKLARING

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

## Voorzien Gebruik

Natuursteentegels voor buitenbestrating

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 1341 Natuursteentegels voor Buitenbestrating |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | Gabro |
| Buigsterkte bij Gec. belasting | EN 12372 | Laagste verwachte | 23 MPa |
| Vorst bestendigheid | EN 12371 | Verklaarde | Nihil na 56 cyclussen |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | NPD |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | NPD |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :

PRESTATIE VERKLARING

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

## Voorzien Gebruik

Keien van natuursteen voor buitenbestrating

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 1342 Keien van natuursteen voor Buitenbestrating |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | Gabro |
| Eenassige druksterkte | EN 1926 | Laagste verwachte | 197 MPA |
| Vorst Bestendigheid | EN 12371 | Verklaarde | 124 MPa na 56 cyclussen |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | NPD |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | NPD |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :

PRESTATIE VERKLARING

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

## Voorzien Gebruik

Trotoirbanden van Natuursteen

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 1343 Trotoirbanden van Natuursteen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | Gabro |
| Buigsterkte bij Gec. belasting | EN 12372 | Laagste verwachte | 23 MPa |
| Vorst Bestendigheid | EN 12371 | Verklaarde | Nihil na 56 cyclussen |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | NPD |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | NPD |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :